# Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta aplikovaných věd

Fyzikální praktikum I.

Závislost odporu vodičů a polovodičů na teplotě

# Vypracoval:

# Jan Amler

# Měřeno dne:

# 26.4.1999

Měřící potřeby:

1. elektromagnetická míchačka se zahříváním

2. RLC měřič E317

3. měděný drátek v olejové lázni s teploměrem

4. termistor v olejové lázni s teploměrem

Obecná část:

Z hlediska elektrické vodivosti, jako jedné z nejdůležitějších charakteristik pevné látky, lze provést rozdělení látek takto:

Vodiče  - pevné látky (kovy), s velkou měrnou vodivostí (=06 -  108  m)

- při velmi nízkých teplotách dochází k supravodivosti (=022  m)

Polovodiče - při nízkých teplotách se vodivost blíží nule

- s rostoucí teplotou se vodivost zvyšuje (=05 -  10-12  m)

Důležitý rozdíl je v reakci na změnu teploty :

a) závislost odporu vodičů na teplotě

V kovech jsou volné elektrony v neustálém chaotickém pohybu. Při zahřívání se zvyšuje tato rychlost, tím i počet srážek, čímž se snižuje střední rychlost volných elektronů. To má za následek zmenšení intenzity elektrického proudu.

Tedy odpor s teplotou roste.

Vztah pro výpočet odporu:

R = R0 [1 +  (t – t0)]

kde  = (Rti+5  - Rti) / (Rti . ti+5 – Rti+5 . ti)  K

b) závislost odporu polovodičů  na teplotě

Typickou vlastností polovodičů je, že odpor s teplotou klesá. To lze vysvětlit pomocí tzv. pásové teorie polovodičů.

Pro vodivost platí:

 = 0 .eEg/2kT

B = Eg  / 2.k

 = 0. eB/T

Speciálně pro termistor:

R = R0 . eB/T

kde Eg je tzv. šířka zakázaného pásu, k je Boltzmannova konstanta a T je střední vnitřní teplota termistoru.

Měření:

a) měření odporu vodiče

Postupnou metodou určíme odpor při určité teplotě a teplotu zvyšujeme po 3 stupních celsia. Teplotu a odpor měříme 10x. Odpor měříme pomocí RLC měřiče E317.

| ti [°C] | Rti [] | ti+5 [°C] | Rti+5 [] |  [K] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 8,18 | 19 | 8,72 | 0,00448 | -9 .0-5 | 8,1.0-9 |
| 7 | 8,27 | 22 | 8,82 | 0,00458 | -1,9 .0-4 | 3,61.0-8 |
| 10 | 8,40 | 25 | 8,92 | 0,00430 | 9 .0-5 | 8,1.0-9 |
| 13 | 8,50 | 28 | 9,02 | 0,00431 | 8 .0-5 | 6,4.0-9 |
| 16 | 8,61 | 31 | 9,13 | 0,00430 | 9 .0-5 | 8,1.0-9 |

=  0,00439 ( 0,000058 K

b) měření odporu polovodiče (termistoru)

Postupnou metodou určíme odpor při určité teplotě a teplotu zvyšujeme po 1 stupni celsia a provedeme 10 měření, pak po 3 stupních celsia dalších 10 hodnot.

| t | T | 1/T | R [k] | ln R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -7 | 266,15 | 3,78 .0-3 | 5,41 |  |
| -6 | 267,15 | 3,74 .0-3 | 5,33 |  |
| -5 | 268,15 | 3,73 .0-3 | 5,21 |  |
| -4 | 269,15 | 3,72 .0-3 | 5,06 |  |
| -3 | 270,15 | 3,70 .0-3 | 4,88 |  |
| -2 | 271,15 | 3,69 .0-3 | 4,69 |  |
| -1 | 272,15 | 3,67 .0-3 | 4,49 |  |
| 0 | 273,15 | 3,66 .0-3 | 4,30 |  |
| 1 | 274,15 | 3,65 .0-3 | 4,12 |  |
| 2 | 275,15 | 3,63 .0-3 | 3,96 |  |
| 5 | 278,15 | 3,60 .0-3 | 3,54 |  |
| 8 | 281,15 | 3,56 .0-3 | 3,21 |  |
| 11 | 284,15 | 3,52 .0-3 | 2,90 |  |
| 14 | 287,15 | 3,48 .0-3 | 2,53 |  |
| 17 | 290,15 | 3,45 .0-3 | 2,33 |  |
| 20 | 293,15 | 3,41 .0-3 | 2,12 |  |
| 23 | 296,15 | 3,38 .0-3 | 1,99 |  |
| 26 | 299,15 | 3,34 .0-3 | 1,75 |  |
| 29 | 302,15 | 3,31 .0-3 | 1,58 |  |
| 32 | 305,15 | 3,28 .0-3 | 1,42 |  |

Závěr:

Ověřili jsme si, že u polovodičů odpor s teplotou exponenciálně klesá a u vodičů s teplotou lineárně roste. Tabulková hodnota odporového koeficientu vodiče  se od námi naměřené hodnoty liší o K.