ZÁPADOČESKÁ

UNIVERZITA

Fyzikální praktikum II.

Studium Hallova jevu

Vypracoval:

Jan Amler

Měřeno dne:

26.10.1999

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Měřící potřeby:

1. stejnosměrný zdroj BS525

2. transformátor upravený jako elektromagnet

3. polovodičové vzorky

4. držák vzorků

5. miliampérmetr

6. digitální multimetr V553

7. Teslametr

Obecná část :

Tenkou obdélníkovou destičku z vodiče nebo polovodiče, kterou protéká proud, vložíme do vnějšího magnetického pole. Na náboj qe bude působit síla F úměrná velikosti náboje a vektorovému součinu rychlosti a magnetické indukce. Působením této síli dochází k zakřivení drah nábojů tak, že na protilehlých bočních stěnách destičky vznikne příčné elektrické pole EH.

Směr EH  závisí na typu převažujících nosičů náboje, tj. na typu polovodiče.

Schematické znázornění:

a) vzorek s děrovou vodivostí                                    b) s elektronovou vodivostí

+ + + + + + + + + + + +                                                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EH                 F                                                                                                        F

+           v                  I                                            EH                 v           _                       I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

+ + + + + + + + + + + +

B                                                                                               B

EH vyrovná působení magnetického pole a nastane ustálený stav.

Za předpokladu, že magnetické pole je kolmé ke směru proudu bude platit:

qe EH = qe  v  B                    (1)

Pro tzv. Hallovo napětí UH = EH . d mezi stěnami destičky je možné odvodit z (1) a za použití vztahu

I = n qe  v  b  d

výraz

(2)

kde b značí tlouštku destičky a n koncentraci volných nositelu proudu v měřeném vzorku. Veličina

se nazývá Hallova konstanta. Pro vzorek s děrovou vodivostí je její hodnota větší než 0 a qe = e, pro vzorek s elektronovou vodivostí je menší než 0 a qe = -e.

Měření:

Měřený vzorek je umístěn na nosné destičce, která se po zasunutí do držáku vzorků umístí do mezery elektromagnetu. K vzorku jsou připojeny dva páry kontaktů, pomocí nichž můžeme vzorkem vést proud a měřit Hallovo napětí.

1. Provedl jsem zapojení elektromagnetu podle přiloženého nákresu na jednu část zdroje BS525. Cívky jsem zapojil do serie tak, aby se magnetická indukce obou cívek sčítala.

Z druhé části zdroje napájíme proudové kontakty vzorku přes v serii zapojený miliampérmetr a odpor 100(.

2. Změřil jsem napětí U1 a U2 v závislosti na magnetické indukci B při dvou opačných směrech magnetického pole, kvůli vyloučení potenciálního rozdílu, způsobeného asymetrickým zapojením napěťových kontaktů na vzorku. Měření jsem opakoval pro tři zvolené vzorky.

| vzorek č. 1 |
| --- |
| b = 0,38 mm |
| I = 10 mA |
| B[T] | U1[mV] | U2[mV] | UH[mV] | R[m3C-1].10-3 |
| 0,1 | 9,85 | 23,45 | 6,80 | 2,584 |
| 0,2 | 3,07 | 29,30 | 13,12 | 2,492 |
| 0,3 | -3,33 | 34,82 | 19,08 | 2,416 |
| 0,4 | -9,88 | 40,92 | 25,40 | 2,413 |
| 0,5 | -16,88 | 46,95 | 31,92 | 2,426 |

| vzorek č. 2 |
| --- |
| b = 0,25 mm |
| I = 50 mA |
| B[T] | U1[mV] | U2[mV] | UH[mV] | R[m3C-1].10-6 |
| 0,1 | 1,83 | 1,72 | 0,055 | 2,750 |
| 0,2 | 1,88 | 1,67 | 0,105 | 2,625 |
| 0,3 | 1,93 | 1,62 | 0,155 | 2,583 |
| 0,4 | 1,98 | 1,57 | 0,205 | 2,563 |
| 0,5 | 2,03 | 1,52 | 0,255 | 2,550 |

| vzorek č. 3 |
| --- |
| b = 0,38 mm |
| I = 10 mA |
| B[T] | U1[mV] | U2[mV] | UH[mV] | R[m3C-1].10-3 |
| 0,1 | 62,30 | 48,26 | 7,02 | 2,668 |
| 0,2 | 68,66 | 41,42 | 13,62 | 2,589 |
| 0,3 | 75,08 | 35,24 | 19,92 | 2,523 |
| 0,4 | 81,35 | 29,12 | 26,12 | 2,481 |
| 0,5 | 88,10 | 22,20 | 32,95 | 2,504 |

Závěr:

Z naměřených hodnot jsem určil střední hodnotu (včetně chyby) Hallova napětí a Hallovy konstantu pro každý vzorek a z těchto hodnot pak i koncentraci volných nosičů.

pro vzorek č.1 ........ R = 2,466.10-3 ( 0,033.10-3 m3C-1 ....... děrová vodivost............... n = 2,531.1021 m-3

pro vzorek č.2 ........ R = 2,614.10-6 ( 0,036.10-6 m3C-1 ....... děrová vodivost............... n = 2,388.1024 m-3

pro vzorek č.3 ........ R = -2,553.10-3 ( 0,034.10-3 m3C-1 ...... elektronová vodivost....... n = 2,445.1021 m-3

Příloha:

podepsaný záznam měření